## Slide 1
Scaffold code | Rewet (%) |  | 
GG-MH(1:1) Ca | 46 ± 3 | 48 ± 15 | 36 ± 8
GG-MH(1:1) Mg | 69 ± 6 | 55 ± 8 | 53 ± 4
GG-MH(1:1)HNT25 Ca | 61 ± 6 | 50 ± 16 | 39 ± 4
GG-MH(1:1)HNT25 Mg | 51 ± 5 | 60 ± 13 | 66 ± 8
Scaffold code | Water uptake 24 h (%) |  | 
GG-MH(1:1) Ca | 960 ± 70 | 1300 ± 200 | 790 ± 90
GG-MH(1:1) Mg | 1700 ± 160 | 1450 ± 90 | 1330 ± 40
GG-MH(1:1)HNT25 Ca | 1400 ± 140 | 1200 ± 170 | 870 ± 50
GG-MH(1:1)HNT25 Mg | 1040 ± 120 | 1370 ± 110 | 1700 ± 170