## Slide 1
0.5 % collagen
Fibrils
A
B
Fibrils
1 % collagen
2.5 % collagen
100 μm
100 μm
100 μm
500 nm
500 nm
500 nm

## Slide 2
A
B
0.5 % collagen
Fibrils
Fibrils
1 % collagen
2.5 % collagen
500 μm
500 nm
500 nm
500 nm
500 μm
500 μm

## Slide 6
4 °C
37 °C
25 °C
CAF hydrogel | Swelling ratio [%]
0.5% Collagen | 3822 ± 383
1 % Collagen | 3639 ± 763
2.5 % Collagen | 3388 ± 608
A
B
C
0 min
30 min
60 min
120 min
180 min
2.5 %
Collagen
1 %
Collagen
0.5 %
Collagen
D
*
*
*

## Slide 7
Viscosity
Viscosity
Viscosity

## Slide 8
Chart: Wavenumber (cm-1)
Chart: 
Chart: 
Amide I
Amide II
C=O
stretch. sym.
CO, COC, CC stretch.
2.5 %
1 %
0.5 %
Absorbance (a.u)

## Slide 9
Main chemical bonds (cm-1 ) | Collagen | Fibrin | Alginate | 2.5% Col. | 1% Col. | 0.5% Col.
C=O stretching ( Amide I ) | 1652 | 1638 | - | 1627 | 1634 | 1634
NH bending ( Amide II ) | 1552 | 1540 | - | 1539 | 1547 | 1548
C=O stretching of COO- | 1404 | 1394 | 1418 | 1405 | 1409 | 1414
NH bending ( Amide III ) | 1333 | 1312 | - | 1312 | 1316 | 1317
CN stretching ( Amide III ) | 1240 | 1224 | - | 1233 | 1235 | 1235
CO stretching | 1080 | 1077 | - | 1078 | 1075 | 1077

## Slide 10
Chart: Wavenumber (cm-1)
Main chemical bonds (cm-1 ) | Collagen | Fibrin | Alginate | 2.5% Col. | 1% Col. | 0.5% Col.
C=O stretching ( Amide I ) | 1641 | 1644 | 1600 | 1644 | 1635 | 1630
NH bending ( Amide II ) | 1552 | 1552 | - | 1552 | 1552 | 1551
C=O stretching of COO- | 1404 | 1394 | 1418 | 1405 | 1409 | 1414
CN stretching ( Amide III ) | 1240 | 1232 | - | 1239 | 1239 | 1238
CO stretching | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1079