



Element Signal Type Wt% Wt% Sigma

C EDS 66.48 0.42

O EDS 5.60 0.10

F EDS 1.78 0.07

Na EDS 0.75 0.05

P EDS 0.37 0.08

Cl EDS 6.90 0.20

Mo EDS 18.12 0.46

Sn EDS 0.00 1.04

Total 100.00