

Spectrum 7

Element Signal Weight % σ

C 59.80 0.43

Mo 23.88 0.49

O 10.99 0.14

Cl 3.26 0.18

F 1.54 0.08

P 0.52 0.09